第三届日照市“技能之星”职业技能大赛

汽车修理工（车身修复）项目技术文件

- 一、比赛内容

1.理论考试（满分：100分，按30%计入总成绩）

考试内容  主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。

考试题型  判断题（每题1分）、单项选择题（每题1分）、多项选择题（每题3分）。

考试时间  90分钟。

注意事项  参赛选手不得带手机、不得夹带任何参考资料进入理论考场。

2.实操比赛（满分：100分，其中板件更换占60分、受损门板修复占40分，二项成绩合计后按70%计入总成绩）

共2项，板件更换、受损门板修复。

选手按抽签编号滚动交叉进行比赛，不得带手机进入考场。单人作业总时间为80分钟。

其中：板件更换              40分钟

受损门板修复          40分钟

- 二、名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以2项实操项目总用时短的名次在前。

- 三、比赛作业工件

1.板件更换项目的工件为成型板件，材质为低碳普通冷轧钢板。板件尺寸如下图。

A板件尺寸图：

B板件尺寸图：

C板件尺寸图：

（二）受损门板修复项目的工件为已设置损伤的车门外板（2013年款新赛欧左前门外板，门板厚度0.65mm）。

- 四、比赛计分和考核要求

1.板件更换。

（1）作业要求。

在40分钟内对提供的板件（A、B、C板件）进行电阻点焊、测量、画线、切割、定位、保护焊等操作。

1）A、B板件使用电阻点焊焊接在一起。

a.先对A板件测量、画线，确定电阻点焊焊接位置（如下图）。

b．A、B定位后，用电阻点焊焊接在一起，每边10个焊点（如下图）。

2）板件的切割分离。

a．在A板上画切割线（如下图）。

b.然后把需要更换的板件切割分离（如下图）。

3)C板件进行定位、焊接。

把C板件安装在AB板件组合焊件上，进行气体保护焊的塞焊和对接焊：按图示位置对板件进行气体保护焊塞焊（注：直径6mm的塞焊孔已经加工好，不需要选手进行打孔操作）。按图示位置进行气体保护焊对接焊，对接焊要求采用连续点焊方式进行焊接，整条焊缝都要进行焊接。焊接时要求采用立焊姿势（如下图）。

（2）操作程序。

1）选手按照工作人员指示进入比赛场地。

2）裁判确认选手号码是否与比赛程序相符。

3）裁判给选手提供A、B板件和保护焊和电阻点焊焊接练习的焊片。

4）选手1分钟准备，裁判计时，比赛开始。

5）选手穿戴个人防护用品。选手未穿戴好防护用品便开始操作，裁判要制止并要求选手穿戴好防护用品。

6）选手A、B板件进行组合、夹紧、定位。

7）选手调整电阻点焊设备、试焊，试焊时要求自行进行破坏性试验。然后把A板和B板件焊接起来。注：破坏性试验后的焊片要交给裁判评分。

8）在A板件上进行划线、切割，去除需要更换的A板部分板件，裁判进行部分项目评分后选手再进行清洁工作。注：去除的部分A板要给裁判评分。

9）裁判把C板交给选手，选手把C板安装在AB组合件上，定位、夹紧，使用气体保护焊进行塞焊和对接焊按要求进行焊接。

10）选手把操作完毕的工件交给裁判，裁判在工件上标注选手的号码。

11）比赛时间到，选手未完成操作，裁判要停止选手比赛，收回工件，在工件上标注选手的号码。

12）选手焊接结束后关闭焊接设备，清洁、清理场地，按照裁判指示退场，由工作人员引导选手返回休息区。

13）裁判对选手的操作进行评分，重新调整设备、整理场地，等待下一位选手比赛。

14）当日比赛结束后，要进行工件的测量评分。每个选手的工件评判后要单独包装封存，以便复查。

15）比赛中由于设备故障问题导致比赛中断，裁判要停表，待设备调整好后补足剩余比赛时间。

（3）考核要点。

安全防护、设备调整及操作、切割尺寸、定位准确性、焊接缺陷、焊点大小、焊点间距、焊点与边缘距离、焊接质量、5S等。

（4）技术要求。

1）电阻点焊焊接技术要求。

a.焊件的焊点上有熔穿孔、气孔＞1mm、飞溅物≥3个、焊点外圈不连续、焊点颜色全部变蓝等缺陷判定此焊点不合格。

b.电阻焊点直径≥4mm。

2）气体保护焊焊接技术要求。

a.焊件的焊疤上有熔穿孔，气孔＞3个，不正确熔化＞1mm，咬边长度＞5mm，二次焊接，飞溅物≥10个等缺陷判定此焊疤不合格。

b.对接焊的焊疤宽度：工件正面： 5mm≤焊疤宽度≤10mm

工件背面：焊疤宽度≤5mm

c.对接焊工件夹缝宽度：≤1.5mm

d.塞焊的焊疤直径： 工件正面：6mm≤焊疤直径≤9mm

工件背面：焊疤直径≤7mm

e.焊疤高度： 正面焊疤最大高度≤2mm

2.受损门板修复

（1）受损门板项目的受损位置、尺寸图片及作业要求：

在40分钟内，对雪佛兰新赛欧左前门外板上的条形凹陷（漆膜已破坏）进行修复，设置的条形凹陷损伤位置见下图，位于方框区域内。

条形凹陷为纵向，损伤长度120mm，损伤宽度为40mm；损伤深度为12mm。

选手对凹陷部位分析、打磨、合理使用工具及设备，按正确工艺进行损伤修复。

（2）考核要点：

安全防护、设备调整及操作、修复后形状、5S等。修复后技术要求如下：

1）打磨后裸金属为椭圆状，长轴240mm,短轴160mm。

2）凹陷部位修复后高度低于原表面，差值≤1mm。

3）车身线、钢板曲率应与专用卡尺吻合，不能超出±1mm。

曲率卡尺测量位置见下图：

4）凹陷部位修复后高度不得高于原表面。

5）凹陷部位修复后不得有孔洞。

- 五、比赛需要工量具、配件辅料和设备

1.选手自备材料清单：

| 板件更换项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 焊点去除钻头（平头钻） | 8mm | 1 |  |
| 2 | 气动锯条 |  | 2 | 气动切割锯型号JAT-1011 |
| 3 | 气动砂带 | 3M |  | JAS-0451(10*330MM) |
| 4 | 电阻点焊防护面罩 |  | 4 |  |
| 5 | 防护口罩 | 3M | 2 |  |
| 6 | 耳罩 |  | 1个 |  |
| 7 | 棉纱手套 |  | 1副 |  |
| 8 | 焊接手套 |  | 1副 |  |
| 9 | 焊接护腿 |  | 1副 |  |
| 10 | 焊接工作服 |  | 1套 |  |
| 11 | 砂纸 | 60目、80目 | 各5张 |  |
| 12 | 气管（配公母快速接头） | 内径8mm（公制） | 适量 |  |
| 13 | 塞尺（自制） | 1mm | 1个 |  |
| 14 | 安全鞋（带铁包头） |  | 1 |  |

- 赛场准备工量具、配件辅料和设备清单

| 一、 | 板件更换项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电阻点焊机 | Bantam-Fan-I | 4台 |  |
| 2 | 气体保护焊机 | Bantam–Fan- V1500 | 4台 |  |
| 3 | 7抽工具车 | C-7DA2 | 4台 |  |
| 4 | 工具车钳工台 | C-A9 | 4台 |  |
| 5 | 台虎钳 | C-A8（4”） | 4台 |  |
| 6 | C型大力钳 | P37M11A | 6把 |  |
| 7 | 焊接大力钳 | P38M11A 11’ | 8把 |  |
| 8 | 斜嘴钳 | P106A | 4把 |  |
| 9 | 划针 | MTC155 | 4支 |  |
| 10 | 气动环带打磨机 | JAS-0451 (10*330MM) | 5把 |  |
| 11 | 气动焊点去除钻 | JAG-1015 | 5把 |  |
| 12 | 气动切割锯 | JAT-1011 | 4台 |  |
| 13 | 可互换钣金维修快拆组（护手錾子套装） | AG-010141 | 4套 |  |
| 14 | 样冲 | M64105S | 4把 |  |
| 15 | 玻璃纤维柄圆头锤 | M0416 | 4把 |  |
| 16 | 钢板尺 | 300mm | 6把 |  |
| 17 | 钢板尺 | 500mm | 6把 |  |
| 18 | 直角钢板尺 | 500mm | 6把 |  |
| 19 | 铁条（自制） | 300×20×10mm | 4根 |  |
| 20 | 焊接铁桌 | 70×50×90cm | 4张 |  |
| 21 | 电阻点焊试焊片 | 125mm×35mm×1mm | 若干 |  |
| 22 | 电阻点焊试焊片 | 125mm×35mm×0.8mm | 若干 |  |
| 23 | 气体保护焊试焊片 | 125mm×35mm×0.8mm | 若干 |  |
| 24 | 气体保护焊试焊片 | 125mm×70mm×1mm | 若干 |  |
| 25 | 气体保护焊试焊片 | 125mm×70mm×0.8mm（有15个6mm孔） | 若干 |  |
| 26 | 焊接防粘膏 |  | 若干 |  |
| 27 | 焊丝 | 牌号：AWS-70S-6 直径：0.6mm | 若干 |  |
| 28 | 游标卡尺 | MTC1200 | 1把 |  |
| 29 | 游标卡尺 | MTC1300 | 1把 |  |
| 30 | 自变色焊接头盔 | 自变色 | 6个 |  |
| 31 | 焊接面罩 | 无色透明 | 6个 |  |
| 32 | 瓶装保护气 | 二氧化碳25%氩气75%（混合气） | 6瓶 |  |
| 33 | 黑、白记号笔 |  | 各10支 |  |
| 二、 | 门板修复项目 |  |  |  |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钣金快修组合工具 | Bantam-B2000 | 4套 |  |
| 2 | 门板测量专用卡尺 |  | 4套 |  |
| 3 | 平挫 | MF07A | 8把 |  |
| 4 | 气动环带打磨机 | JAS-0451(10*330MM) | 5把 |  |
| 5 | 轨道式自生成真空打磨机 | JAS-1020-5HE(5”) | 6台 |  |
| 6 | 6件套汽车钣金工具组 | AG010030A | 4套 |  |
| 7 | 圆口大力钳 | P32M10A | 24把 |  |
| 8 | 直口大力钳 | P30M10A | 24把 |  |
| 9 | 塞尺（自制） | 1mm | 2个 |  |
| 10 | 门板支架 |  | 4个 |  |

六、违规扣分

选手有下列情形从参赛成绩中扣分：

1.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣1～10分，情况严重者取消竞赛资格。

2.因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1～5分。

3.扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣2～5分，情况严重者取消竞赛资格。

4.违反操作规程，未造成设备损坏和影响其他选手竞赛的,由现场评委负责记录,扣10分；造成严重后果的，报竞赛组委会批准，由裁判长宣布终止该选手竞赛，成绩以0分计算。

5.比赛过程中，不允许放弃任意一项考核内容，否则在考核内容原分值的基础上倒扣50%。

七、比赛相关的技术资料和理论考试参考资料

理论考试参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身修复》（模块F）。